| # | Mediator* g (mol/L)x102 | IB* g (mol/L) | Medium H20/CaCl2/MgCl2 g/g/g (mL) | Emulsifier DTAB g (mol/L)x103 | Hexane (mL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yb(SO3CF3)3 5.00 36.6 | 5 4.06 | 9/4.5/2.5 17 | 0.1 14.7 | 0 |
| 2 | Yb(SO3CF3)3 5.00 29.8 | 10 6.61 | 9/4.5/2.5 17 | 0.1 12.0 | 0 |
| 3 | Yb(SO3CF3)3 5.00 25.2 | 15 8.37 | 9/4.5/2.5 17 | 0.1 10.1 | 0 |
| 4 | Yb(SO3CF3)3 5.00 21.8 | 20 9.65 | 9/4.5/2.5 17 | 0.1 8.76 | 0 |
| 5 | Yb(SO3CF3)3 5.00 10.5 | 60 13.9 | 9/4.5/2.5 17 | 0.1 4.2 | 0 |

* Represents final concentrations, all starting concentrations are identical to those listed for reaction 1.

| Time (hr) | T ((C) | Termination | High Mn Conv%/Mn/Mw/P.I. | Remarks | # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | -57 | quenching with THF/H2O (1/1 vol/vol) | 5.0/18.9k/19.1k/1.01 | 0.18g PIB | 1 |
| 4 | -57 | quenching with THF/H2O (1/1 vol/vol) | 12.1/18.3k/19.4k/1.06 | 0.9g PIB | 2 |
| 6 | -57 | quenching with THF/H2O (1/1 vol/vol) | 26.0/19.0k/21.9k/1.15 | 2.9g PIB | 3 |
| 8 | -57 | quenching with THF/H2O (1/1 vol/vol) | 40.3/18.8k/25.0k/1.32 | 6.2g PIB | 4 |
| 20 | -57 | quenching with THF/H2O (1/1 vol/vol) | 60.1/18.3k/45.3k/2.47 | 27.0g PIB | 5 |