| # | Mediator* g (mol/L)x102 | IB* g (mol/L) | Medium H20/CaCl2/MgCl2 g/g/g (mL) | Emulsifier DTAB g (mol/L)x102 | Hexane (mL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yb(SO3CF3)3 5.00 29.9 | 5 4.06 | 9/4.5/2.5 17 | 0.10 12.0 | 5 |
| 2 | Yb(SO3CF3)3 5.00 25.2 | 10 6.61 | 9/4.5/2.5 17 | 0.10 10.1 | 5 |
| 3 | Yb(SO3CF3)3 5.00 21.8 | 15 8.37 | 9/4.5/2.5 17 | 0.1 87.6 | 5 |
| 4 | Yb(SO3CF3)3 5.00 19.2 | 20 9.65 | 9/4.5/2.5 17 | 0.1 77.1 | 5 |

* Represents final concentrations, all starting concentrations are identical to those listed for reaction 1.

| Time (hr) | T ((C) | Termination | High Mn Conv%/Mn/P.I. | Remarks | # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | -57 | quenching with THF/H2O (1/1 vol/vol) | 6.6/261/1.5 | Hexane | 1 |
| 4 | -57 | quenching with THF/H2O (1/1 vol/vol) | 14/502/1.5 | Hexane | 2 |
| 6 | -57 | quenching with THF/H2O (1/1 vol/vol) | 15/1.1k/1.4 | Hexane | 3 |
| 8 | -57 | quenching with THF/H2O (1/1 vol/vol) | 19/4.2k/2.6 | Hexane | 4 |